橡胶大底专用无定形氧化锌

韩国DAEZO无定形氧化锌专用于橡胶大底，迄今已有30多年的历史。

在意大利、泰国、印度尼西亚、墨西哥、香港、菲律宾等国家深受橡胶鞋底厂家好评。

在青岛的韩资橡胶鞋底厂家也采用韩国DAEZO无定形氧化锌。

常规氧化锌

众所周知，常规氧化锌（ZnO的含量都大于99%），广泛用于橡胶，海绵，陶瓷，油漆，玻璃的生产中。这种氧化锌采用的是干法生产工艺（法式或美式）。在制鞋业，常规氧化锌可用于白色，黑色或彩色橡胶外底，作为硫化活化剂（ACTIVATOR），但不可以用于生产透明橡胶外底！因此，技术人员生产透明橡胶外底时就采用碳酸锌（ZINC CARBONATE）

DAEZO无定形氧化锌的特点

DAEZO无定形氧化锌不同于一般氧化锌，它采用湿法生产工艺，主要针对橡胶工业，特别是橡胶大底而研发的。

DAEZO无定形氧化锌的ZnO含量只有35%左右，但是，微粒的活化能力都非常强，虽然ZnO含量低，也可以作为硫化活化剂来使用。其中的主要原因是DAEZO无定形氧化锌采用不同的微粒形状设计。常规氧化锌的微粒是规则形状的，DAEZO无定形氧化锌采用无定形构造，无定形构造比规则构造有更大的活化能力。当然，无定形构造微粒要求较高的技术加工工艺。

|  | 常规氧化锌 | DAEZO无定形氧化锌 |
| --- | --- | --- |
| 活化性 （表面积） | AV. 4± | AV. 12-15 最小8.5最高25 |

坦白地说，DAEZO无定形氧化锌的应用领域有限，例如，在生产海绵，汽车轮胎时，DAEZO无定形氧化锌比常规氧化锌效果差。但在橡胶外底生产中，DAEZO无定形氧化锌很有优势。这里，我们想说的是，DAEZO无定形氧化锌的有限适用领域，并不表明它比常规氧化锌差。正相反，这正是DAEZO无定形氧化锌的独有特性。这也是我们研发DAEZO无定形氧化锌的目的所在。

| DAEZO无定形氧化锌的性能 | 应用领域 |
| --- | --- |
| 不推荐的领域 | 油漆、玻璃、陶瓷、汽车轮胎 |
| 适合的领域 | 橡胶外底，橡胶盘，橡胶传送带，通用橡胶制品，摩托车自行车胎面胶，胎体，胶管，垫圈等 |

DAEZO无定形氧化锌适用于生产透明橡胶，这是它的一个特性。DAEZO无定形氧化锌有和橡胶类似的光折射率。这意味着DAEZO无定形氧化锌对于橡胶有透明性能，同时也意味着它可以替代碳酸锌（ZINC CARBONATE）。众所周知，常规氧化锌用于橡胶大底没有透明效果。

|  | 常规氧化锌 | DAEZO无定形氧化锌 | 橡胶 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光折射率 | 2.37 | 1.52 | 1.51 |

DAEZO无定形氧化锌的价格在世界范围内也是很有竞争力的。单纯的低ZnO含量并不是低价的主要原因，而是因为高技术的应用结果。相信您能很容易理解前述内容。

我们真诚地希望这份报告能对贵公司削减成本、提高橡胶大底质量有借鉴意义。

谨此感谢您阅览本文，如有疑问，请随时反馈给我们。

顺颂商祺！保持联系！				林华龙先生 市场总监 橡胶进出口网

手机：013328318872				     传真：0592-5718012

网址：www.rubberimpex.com    		邮件：market$rubberimpex.com （发送邮件前请将$改为@）

地址：福建省厦门市湖里区兴隆路654号201单元 	邮编：361026